PAVIMENTI IN PVC

Scegliere un pavimento in PVC è trovare il giusto compromesso tra resistenza, estetica e comodità nella posa. I pavimenti in PVC sono adatti ad ambienti di grande traffico che vengono sottoposti a forte usura e a carichi concentrati quali ospedali, comunità, laboratori, uffici e mense.

Come si ottiene il pvc?

Combinando il cloro, ottenuto con un processo di elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio (sale da cucina), con l’etilene, ottenuto dal petrolio, si produce il cloruro di vinile monomero o CVM. Attraverso un processo di polimerizzazione, le molecole del CVM si uniscono l’una all’altra e formano il cloruro di vinile polimero, cioè il PVC. Per conferire al PVC le caratteristiche volute lo si mescola con degli additivi e viene quindi trasformato nel prodotto finito.

Le tecniche di produzione utilizzate sono:

- Spalmatura: su di un’armatura in fibra di vetro o poliestere si stendono diversi strati di miscela di PVC, in questo modo si ottengono spessori e caratteristiche volute; in forni di riscaldamento avviene il processo di “gelificazione” attraverso cui il prodotto raggiunge la solidità necessaria.

- Calandratura: utilizzato per compattare il composto costituito dal PVC, dai minerali e dai coloranti. Si fa passare il composto attraverso dei cilindri surriscaldati per ottenere una lastra di spessore costante. Il materiale è così compresso in modo dinamico e continuo.

- Pressatura: sotto forma di granuli oppure di lastre il PVC viene immesso in uno stampo surriscaldato e viene poi compattato attraverso una pressa (pressatura statica).

Tipologie di PVC:

- Omogenei: per ottenere una maggiore unitarietà e incrementare la stabilità degli elementi, o per ottimizzare le caratteristiche di flessibilità si uniscono al PVC, in varie proporzioni, plastificanti, pigmenti colorati, minerali e stabilizzanti. Le caratteristiche estetiche finali sono condizionate dal processo produttivo impiegato.

- Eterogenei: formati da una struttura multistrato e composita:

  - strato di usura in PVC omogeneo

  - strato aggiuntivo in PVC per la ripartizione dei carichi

  - strato in schiuma di PVC a cellule chiuse per l’isolamento acustico

  - rinforzo in fibra di vetro tra gli stati di PVC

Quindi lo strato inferiore, che è a contatto con il piano di posa, è realizzato con PVC molto adatto a ricevere sollecitazioni e a contrastarle.

La parte centrale è formata da vari strati di PVC su di un’armatura in fibra di vetro o poliestere e serve per garantire una buona stabilità meccanica.

La parte superiore, che è a contatto con gli agenti usuranti, è formata da uno strato puro di PVC e uno strato trasparente il quale, in base allo spessore, determina il grado di “bontà” del prodotto.

Le varie caratteristiche tecniche generano diverse tipologie: acustici, antiscivolo, antistatico e conduttivo.

Perché scegliere il PVC?

Il PVC:

- ha infinite possibilità nell’aspetto: su di un pavimento in PVC è possibile stampare qualsiasi immagine o colore

- è flessibile: è una delle caratteristiche intrinseche del PVC. Fa parte dei pavimenti resilienti, ovvero quelli in grado di deformarsi se soggetti a sollecitazioni per poi riacquisire la loro struttura originale. Con un pavimento in PVC non si temono dissesti o ritiri del pavimento in caso di umidità o di piccolo smottamenti.

- Ha una grande resistenza all’usura: resiste a graffi, incisioni, calpestio. Inoltre, non essendo un prodotto naturale, riduce al minimo l’ossidazione e quindi il mutare della colorazione con il passare degli anni.

- Assorbimento acustico: gli stati di PVC che compongono il pavimento non permettono il propagarsi delle onde sonore. Smorzano quelle provenienti dall’esterno, ovattano i rumori interni allo spazio e assorbono completamente i rumori i calpestio.

- È pratico: posare un pavimento in PVC è semplice, non richiede tempi di lavorazione lunghi ed è immediato l’utilizzo della stanza dopo le operazioni di posa. Per la manutenzione è sufficiente una regolare pulizia con detergenti neutri.

- È antiscivolo e antistatico: pur essendo liscio, la base vinilica del pavimento in PVC unita ad elementi chimici quali il silicio o impastata con dei granuli, lo rende antiscivolo. La base plastica fa in modo che non possa caricarsi elettrostaticamente.

- È igienico: questo materiale viene utilizzato anche nelle moderne sale operatorie per le sue qualità igieniche. La facilità di pulizia, l’assoluta resistenza alla polvere, e la possibilità di essere trattato con la maggior parte delle sostanze detergenti, rendono un pavimento in PVC la miglior soluzione per un’igiene assoluta dell’ambiente.